|  | FISA TEHNICA Nr. 35 |
| --- | --- |
|  | Denumirea comerciala | SuperBait |
|  | Valabil incepand cu data de 1.02.2008 |
|  | Editia 1 | Revizia |  |  |  |

1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

1.1. Produsul peliculogen SuperBait este o lazura de impregnare destinata protectiei lemnului, pe baza de rasina alchidica. Se utilizeaza pentru lacuirea decorativa si de protectie, in tonuri de culoare de lemn nobil, a elementelor din lemn, la interior sau la exterior.

1.2.Elemente caracteristice principale: buna aderenta la suport, uscare buna, rezistenta la lumina si intemperii foarte buna, asigura protectie la ciuperci.

1.3. Tonuri de culoare: Stejar, Tec, Wenge, Nuc, Mahon, Pin si Cires.

2.CARACTERISTICI TEHNICE.

Aspect produs:				lichid vascos, omogen

Densitate, g/cm3			0.86 ±  0,02

Continut de substanta nevolatila,%		27 - 29 ± 2 (in functie de tipul de culoare)

Aspect pelicula				luciu matasos

Vascozitate ca timp de scurgere              20 - 30

(cupa DIN Φ3mm, 20 0C)

3. COMPATIBILITATE.

Nu se recomanda amestecarea produsului SuperBait cu alte produse.

4. DETALII DE APLICARE.

### Produsul SuperBait se aplica prin pensulare sau prin imersie. Inainte de utilizare si in timpul punerii in opera continutul se amesteca foarte bine. Elementele de lemn trebuie sa fie curate, degresate si desprafuite. Lemnele tropicale si rasinoase bogate in rasina se spala foarte bine cu Diluant universal nitro sau  vor fi periate cu o perie uscata cu perii din alama.

A. Aplicarea lazurii pe lemn nou la interior

Se aplica 1 strat de SuperBait; se pot aplica suplimentar 1-2 straturi dupa dorinta, dar trebuie mentionat ca la fiecare strat care se aplica, tonul de culoare se intensifica.

Pe suprafetele supuse la solicitari mecanice (pardoseli, trepte, etc este necesara aplicarea unui lac rezistent la astfel de solicitari si anume DEUTEK Super Parket

B. Aplicarea lazurii pe lemn nou la exterior

Se  impregneaza in prealabil cu DEUTEK Grund pentru lemn;

Se aplica 2 straturi de SuperBait.

Pentru elementele din lemn supuse la intemperii deosebite se vor aplica 3 straturi de SuperBait. Trebuie mentionat ca la fiecare strat care se aplica, tonul de culoare se intensifica.

C. Aplicarea lazurii ca strat de renovare peste lazura  veche

Suprafata se curata, se slefuieste si apoi se aplica 1 strat de SuperBait .

NOTA: pentru a se obtine o acoperire de calitate, se recomanda ca intre straturile de lazura, atit in cazul utilizariiei la interior cit si la exterior, sa se execute in prealabil o slefuire foarte fina (cu hirtie de slefuit de ex. 180); aceasta operatie realizeaza de asemenea o aderenta mai buna intre straturi;

Detalii de aplicare.

| 1. | Metoda de aplicare | - | - pensulare - prin imersie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Diluat / Dilutie DEUTEK Diluant alchidic | % | - nediluat |
| 3. | Interval de acoperire minim maxim | ore | 24 - |
| 4. | Interval de slefuire minim - maxim | ore | 24 - |
| 6. | Consum specific | ml/m2 | 70 – 80 (pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o proba la fata locului) |

Dupa utilizare uneltele de lucru se spala cu DEUTEK Diluant alchidic.

Produsul se depoziteaza la temperaturi cuprinse intre +5 si +300C.

Temperatura minima de aplicare si este de minim + 5 0C pentru suprafata de baza si aerul inconjurator la punerea in opera si in timpul uscarii.

5. AMBALARE.

Produsul Superbait se ambaleaza in recipienti de 0,75l; 2,5l.

6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

SuperBait contine elemente inflamabile si volatile. La punerea in opera si depozitare trebuiesc luate masurile de protectia muncii corespunzatoare produselor peliculogene pe baza de solventi. SuperBait nu se va lasa la indemana copiilor si nu se utilizeaza ca strat pentru protectia si decorarea jucariilor din lemn. Se interzice contactul cu pielea; dupa utilizare mainile se spala cu apa si sapun. In cazul lucrului in camere inchise se interzice aplicarea produsului in apropierea surselor de foc deschis sau scantei electrice. Fumatul in apropierea recipientilor cu produs este interzis. Se interzice de asemenea deversarea in instalatiile in canalizare.

Grajdurile, cotetele, hambarele si depozitele de alimente se pun in folosinta numai dupa uscarea foarte buna a lazurii in toata pelicula sa.

Stupii de albine si serele nu se trateaza cu aceasta lazura.

Plantele se protejeaza pe toata durata lucrului de contactul cu lazura.

Alimentele si nutreturile nu se vor depozita in aceeasi incapere cu lazura.

6. TERMENUL DE VALABILITATE  este de 7ani de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.