1. Generalitati si utilizare

- lac transparent colorat pe bază de dispersie apoasa de copolimeri acrilici,pigmenti transparenti si aditivi, utilizat pentru protecţia şi decorarea suprafeţelor de lemn atat la interior cat şi la exterior.

2. Elemente caracteristice principale:

- aderenţă  şi uscare bună, asigurand în acelaşi timp protecţie antifungi,ciuperca albastra si mucegai.

- tonuri de culoare: Stejar, tec, nuc, mahon, pin, alun, castan, stejar auriu, cires si wenge, incolor.

3. Caracteristici tehnice.

| NR. CRT. | CARACTERISTICA | UM | VALOARE | METODA DE ANALIZǍ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUS LICHID |
| 1. | Aspect | - | Lichid omogen vâscos, fără impurităţi | vizual |
| 2. | Densitate, 20° C | g/cm3 | 1.035 – 1.047 ±0.05 (în funcţie de nuanţă) | SR EN ISO 2811:2016 P1 |
| 3. | Conţinut de substanţe nevolatile, (1g/100 cm2, 105°) | % | 47 ± 2 (în funcţie de nuanţă) | SR EN ISO 3251:2008 |
| 4. | Vâscozitate ca timp de scurgere, (Φ 6mm, 20° C) | sec | 40 - 60 (în funcţie de nuanţă) | SR EN ISO 2431:2012 |

4. Instructiuni de aplicare.

Suportul pe care se aplică produsul OSKAR AQUA LAC PENTRU LEMN trebuie să fie perfect curat, uscat şi degresat. Lemnele tropicale şi răşinoase bogate în răşină, se spală foarte bine cu Oskar Diluant nitro sau Danke Diluant universal, sau vor fi periate cu o perie uscată cu perii de alamă. Umiditatea lemnului pe care se aplică OSKAR AQUA LAC PENTRU LEMN nu trebuie să

Elementele din lemn trebuie sa fie uscate (umiditatea nu trebuie sa fie mai mare de 15%).

Înaintea deschiderii ambalajului, se şterg urmele de apă, ulei sau alte impurităţi  pentru prevenirea contaminării produsului.

Se condiţionează la 10 - 30°C.

Se îndepărtează eventualele coji formate la suprafaţă.

Inainte de utilizare continutul din recipient se amesteca foarte bine.

| Nr crt | Suprafata de baza (suport) | Pregatirea si grunduirea suprafetei | Aplicare strat 1 | Aplicare strat 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lemn nou la interior | Se slefuieste daca este necesar si se desprafuieste. | Nediluat | Nediluat |
| 2. | Lemn nou la exterior | Se slefuieste daca este necesar si se desprafuieste. Apoi se grunduieste cu OSKAR Grund pentru lemn | Nediluat | Nediluat |
| 3. | Suprafata de lemn lacuita la interior si exterior | Se slefuieste, se desprafuisete si se executa o lacuire de proba | Nediluat | Nediluat |
| 4. | Suprafata de lemn vopsita, la interior | Vopseaua existenta se decapeaza. Se slefuieste si se desprafuieste | Nediluat | Nediluat |
| 5. | Suprafata de lemn vopsita, la exterior | Vopseaua existenta se decapeaza. Se slefuieste si se desprafuieste. Apoi se grunduieste cu OSKAR Grund pentru lemn | Nediluat | Nediluat |

5. Mod de aplicare.

- materialul se aplica prin pensulare, roluire sau pulverizare inclusiv air-less. In cazul pulverizarii air-less se recomanda duza 0,279 mm, presiunea de 160 – 180 bari. In cazul pulverizarii la presiune inalta se recomanda duza de 1.5 mm, presiunea de 3.5 bari;

- pentru a se obţine o acoperire de calitate, se recomandă ca între straturile de lac, atat în cazul utilizării la interior cat şi la exterior, să se execute în prealabil o şlefuire foarte fină (cu hartie de şlefuit de ex. 180);

- pentru situatiile in care pe suprafata se aplica Oskar grund pentru lemn, inainte de aplicarea lacului, trebuie sa va asigurati ca s-au evaporat resturile de solventi ;

- interval de aplicare între straturi: min. 4-6 ore;

- pentru suprafetele aflate sub actiuna puternica a intemperiilor se recomanda aplicarea a inca unui strat de lac ;

- se recomanda o temperatura minima de aplicare: + 100C pentru suprafata de baza si mediul inconjurator;

- produsul nu se usucă la temperaturi sub 5°C;

- curatirea uneltelor de lucru se face cu apa imediat dupa intrebuintare;

- se va evita expunerea îndelungată a suprafeţelor pană la reacoperire, întrucat contaminările chimice, condensarea apei duc la pierderea aderenţei straturilor ulterioare;

- nerespectarea acestor condiţii poate conduce la apariţia unor defecte sau la  compromiterea totală a protecţiei;

- produsul nu va fi aplicat cand plouă, ninge, este ceaţă, cand temperatura suprafeţei este sub punctul de rouă sau cand exista peliculă evidentă de apă sau gheaţă pe suprafaţa de vopsit;

- nu se vor executa vopsiri exterioare vara, cand suprafaţa expusă radiaţiilor solare are o temperatură mai mare de 30°C;

- in zonele de litoral vopsirea va fi suspendată, cand suprafaţa este expusă pulverizării cu apă de mare; in cazul în care picături de apă de mare au căzut pe suprafaţă, este necesară suspendarea lucrului, zonele ce trebuie vopsite vor fi spălate cu apă potabilă, apoi suprafaţa se va usca înainte de reînceperea vopsirii;

| Nr. crt | METODA DE APLICARE | PRESIUNEA DE APLICARE ŞI MǍRIME DUZǍ, mm | INTERVAL DE ŞLEFUIRE | INTERVAL DE REACOPERIRE la 20 ± 2°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PENSULǍ | - | Min. 4 ore | Min. 4 ore |
| 2. | IMERSIE | - | Min. 4 ore | Min. 4 ore |
| 3. | PULVERIZARE AIR LESS | a)Pulverizare la presiune înalta: presiune 3,5 barri, duză 1.5 mm b) Pulverizare air-less: presiune 160 barr, duză 0.279 mm | Min. 4 ore | Min. 4 ore |

6. Consumul specific mediu

- cca. 70- 80 ml/m2.

Valoarea exacta a consumului specific se va determina in urma unei probe efectuate la fata locului.

7. Timp de uscare

La 20 0 C si 65% umiditate relativa a aerului: 6 ore;

La temperaturi scazute si/sau umiditati mai mari este nevoie de un timp de uscare mai indelungat.

8. Ambalare

Recipienti din metal de 0.75 l si 2.5 l, inchisi etans, etichetati corespunzator.

9. Depozitare: se depozitează în spaţii uscate, aerisite, ferite de radiaţii solare şi intemperii, la temperaturi cuprinse între 5 - 30°C. A nu se stoca la temperatura sub 0°C, deoarece produsul se poate deteriora (FERIT DE INGHET produs pe baza de dispersii acrilice).

10. Masuri de protectia muncii:

toate operaţiile de manipulare, transport, depozitare, distrugere reziduuri se vor face aplicand cu stricteţe normele de prevenire a incendiilor, normele de securitate şi sanatate in muncă si protecţie a mediului în vigoare; se interzice:

ingerarea produsului;

11. Termenul de valabilitate: in ambalaj original, închis etanş, cu respectarea condiţiilor de depozitare valabilitatea produsului OSKAR AQUA LAC PENTRU LEMN de 3ANI de la data fabricaţiei.

8. Eliminarea deseurilor

Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deseurilor.

Resturile de vopsea se elimina doar in stare  uscata fiind  reziduuri netoxice ce se trateaza conform legislatiei.

9. COV gata  de utilizare

COV limita UE g/l: cat A/e : 130(2010) COV Produs, max.g/l: 30 produs in stare gata pentru utilizare.