Folie BAUDEMAN® AIR 110

FIȘĂ TEHNICĂ

DESCRIEREA PRODUSULUI

Membrana multi-strat permeabilă la vapori și impermeabilă la apă protejează acoperișurile cu izolație termică împotriva umezelii, vântului și condensului. Membrana poate fi aplicată direct pe stratul de izolație.

|  | CARACTERISTICI TEHNICE |
| --- | --- |
|  | Greutate | 110 g/m2 |
|  | Reacția la foc | Clasa E |
|  | Etanșeitate | Peste 2kPa |
|  | Rezistența la vapori (m2.s.Pa/kg) | ≤ 2,4 *108 (10% |
|  | Rezistența longitudinală la rupere (N/50 mm) | 200 (-50;+30) |
|  | Rezistența transversală la rupere (N/50 mm) | 100 (-25;+15) |
|  | Alungirea pe direcție longitudinală (%) | 130 (-30; +20) |
|  | Alungirea pe direcție transversală (%) | 80 (-20; +10) |
|  | Rezistența la sfâsiere (cu cui) (N) | 130 (-20; +20) |
|  | Sd (m) | 0,02 |
|  | Interval temperatură de utilizare | -25⁰C pâna la 80⁰C |
|  | Rezistență UV | 1 lună |
|  | Conținut de substanțe periculoase | nu conține |

NUMĂR DE STRATURI

3 straturi / produs

AMBALAJ

1.5 x 50 m / 75 m2 pe rola

1.5 x 20 m / 30 m2 pe rola

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Folia BAUDEMAN® AIR se păstrează în condiții uscate, în spații ferite de raze UV, temperaturi ridicate, ploaie sau umezeală.

GARANȚIE

20 ani