| Condiții Lipirea sub parchet reduce deplasarea parchetului din lemn, și se recomandă pentru modele împletite, cele care acoperă suprafețe mari etc. Suprafața trebuie să fie plană, stabilă, uscată și curată și trebuie să respecte reglementările relevante ale clădirii. Umiditatea relative a aerului (RH) trebuie să fie între 30% și 60% iar temperatura trebuie să fie cel puțin 18°C înainte, în timpul și după instalare. Deoarece într-o clădire nouă poate apărea umezeala, camera trebuie încălzită și aerisită în timp util înainte de instalare, astfel încât să se atingă temperatura interioară potrivită. Pentru parchetul pe ciment, șapele de beton nu pot avea mai mult de 2% umiditate beton (CM) pentru parchetele fără încălzire și nu mai mult de 1,8% (CM) pentru parchetele cu încălzire. Se așează nivela pe parchet tpentru a stabili uniformitatea substratului. Decalajul nu ar trebui să fie mai mult de 3 mm la 2 metri lungime măsurată și 1,2 mm/25 cm, amble trebuie îndeplinite. Utilizați compus autonivelant pentru a uniformiza substratul. Parchetele din lemn de la Tarkett ar trebui depozitate în aceleași condiții de mediu ca mai sus și nu direct pe/lângă beton. Pachetele nu trebuie deschise decât imediat înainte de instalare. Unelte În plus față de uneltele tradiționale, cum ar fi ciocanul, ferăstrăul manual, ferăstrăul mecanic sau ferăstrăul circular, rigla, echerul, stiloul, burghiul, dalta, freza și clichetele de slăbire, se recomandă utilizarea dispozitivului nostru de fixare și blocul de ciocănire Tarkett împreună cu un expandor zimțat pentru aheziv – vezi mai multe la capitolul Lipire. Blocul de ciocănire protejează marginile plăcilor atunci când aceste sunt prinse una de alta – nu se folosesc niciodată bucăți tăiate de placă drept bloc de ciocănire întrucât acestea pot rupe marginile. Pentru Elegance există un bloc specific de ciocnire cu profil. Dispozitivul de fixare, bara de tragere a dispozitivului de fixare ușurează așezarea ultimului rând de plăci. Plăcile se taie astfel încât să nu aveți margini despicate. Membrană rezistentă la umezeală O membrană tradițională rezistentă la umezeală nu poate fi așezată în mod normal atunci când parchetul din lemn va fi lipit de podea. Dacă se consideră că există umezeală în parchetul de lemn, se utilizează un adeziv de tip MS și grund (vezi secțiunea de Lipire). Planificarea instalării Direcția de instalare: Dacă încăperea este destul de pătrată, lungimea plăcilor ar trebui să fie paralelă cu lumina primită. În încăperile lungi și înguste, cel mai bine este să instalați plăcile pe lungimea camerei. Se măsoară încăperea.. Dacă ultimul rând de scânduri va fi mai îngust de 5 cm sau dacă peretele nu este drept, primul rând de scânduri trebuie tăiat. Se recomandă ca rândul de plăci să fie așezat și tăiat la dimensiune înainte de aplicarea adezivului și apoi să se instaleze plăcile. Dacă există o cutie cu eticheta START & STOP, este foarte recomandat să începeți instalarea din această cutie care include o placă împărțită în două bucăți. Primul rând ar trebui să înceapă cu partea START. Piesa STOP poate fi utilizată la sfârșitul unui rând și, dacă este necesar, tăiată la dimensiunea corectă. Instalarea plăcii: Stratul de uzură al plăcii cuprinde o bandă mare de lemn și există diferențe de culoare între plăci. Chiar și diferențele minore de umbră între plăcile învecinate pot fi percepute ca deranjante. Prin urmare, atunci când instalați parchete de scândură, plăcile ar trebui sortate. Deschideți mai multe pachete și creați o tranziție graduală a culorilor. Astfel se evită ca cele mai deschise plăci să fie așezate lângă cele mai întunecate. | Instalarea colecției Noble: deoarece există diferite modele în gama de produse Noble, vă rugăm să verificați modelul înainte de instalare. 1. Parchetul tip model de coș trebuie instalat întotdeauna conform modelului olandez (vezi fig. 1) și niciodată cu colțurile diagonale care se ating (vezi fig. 2 - greșit). 2. Plăcile cu model tip bloc trebuie instalate astfel încât blocurile să fie așezate alternativ. Deoarece acesta este un model realizat manual, se pot strecura unele nereguli. Vă rugăm să verificați modelul plăcii adiacente și să deplasați întregul rând, dacă este necesar, astfel încât modelul ambelor rânduri să fie cât mai consistent posibil. Figura 1 GREȘIT Figura 2 Decalajul de expansiune Lipirea plăcilor pe pardoseală reduce necesitatea unui spațiu de expansiune. De exemplu, parchetul din lemn poate fi instalat alături de o podea de piatră alăturată. Din motive practice, vă recomandăm să lăsați un spațiu de 4-5 mm între parchet și perete. Dacă există rosturi de dilatare în parchet, parchetul din lemn trebuie împărțit la acestea. Plăcile de îmbinare Limbă și canal tradiționale: Dacă lipiți parchetul, plăcile cu limbă și canal tradiționale trebuie lipite numai de-a lungul canalului la capătul scurt. Plăcile sunt unite ca de obicei cu ajutorul unui bloc de ciocănire (formă) și cu un ciocan. Ultraloc: lipiți doar câte un rând de scânduri odată. Utilizați blocul tradițional de ciocănire și bateți de-a lungul părții limbii. Rețineți că plăcile Ultraloc nu trebuie lipite în profile. Folosiți un ciocan greu, deoarece o luvitură puternică este mai bună decât mai multe mai mici. Pentru cea mai simplă instalare - urmați indicațiile de mai jos: * Ultraloc cu strat de mijloc HDF: Atingeți mai întâi partea lungă și apoi capătul scurt (fig. 1) Figura 1 Fixare T și Fixare 2: sisteme de blocare unghiulare, cu plăcile unite prin înclinare și apăsarea în jos a profilului plăcii anterioare. Diferite tipuri de parchete Parchetul din lemn poate fi lipit pe o podea din beton, plăci aglomerate sau placaj sau pe o podea din lemn existentă. În fiecare caz, pardoseala trebuie să fie solidă, plană și uscată și trebuie să îndeplinească cerințele din secțiunea Condiții de mai sus. Diferite tipuri de adeziv Adeziv MS pentru Parchet Tarkett: Un adeziv MS fără solvenți, care se întărește în prezența umezelii. Remediază majoritatea materialelor, inclusiv pardoseli din metal și marmură. Adeziv D pentru Parchet Tarkett: Un adeziv de dispersie care este cel mai potrivit pentru lipirea plăcilor aglomerate sau al unui parchet existent din lemn. RF maxim de 60% în pardoseală. |
| --- | --- |

Ghid privind Adezivul

Se recomandă utilizarea grundului și adezivului Tarkett.

1. Grund: GRUNDUL S TARKETT poate fi utilizat doar ca barieră împotriva umezelii pe parchetele rezistente la umezeală permanentă și pentru blocarea umezelii capilare. GRUNDUL S TARKETT nu poate fi utilizat pe pardoseli cu umiditate ascendentă permanentă și abur.

Agitați bine GRUNDUL S TARKETT Grund poliuretanic înainte de utilizare. Aplicați uniform cu rolă de grund, velur sau rolă de spumă, evitați formarea bălților. Dacă GRUNDUL S TARKETT este utilizat ca barieră împotriva umezelii, acesta trebuie aplicat transversal în 2 straturi. Fiecare strat trebuie să formeze o peliculă subțire și continuă. După ce grundul s-a uscat, dar în 72 de ore, efectuați aderența directă.

Notă: Pretratați mecanic și curățați complet prin aspirare șapele pe bază de sulfat de calciu conform specificațiilor producătorului sau conform standardelor și codurilor aplicabile în prezent.

2. Adeziv: În cazul în care compoziția pardoselii este lipsită de praf, parchetul poate fi lipit direct cu ADEZIV MS TARKETT, ferm-elastic. Dacă este necesară o acoperire prealabilă, de ex. pentru asfalt turnat, utilizați numai GRUND MS TARKETT. Respectați timpii de uscare a grundului.

Folosind o mistrie B13, aplicați uniform pe podea, evitând bazinele adezive. Introduceți imediat placa de parchet și apăsați ferm. Asigurați-vă că partea inferioară a fiecărui element este suficient acoperită cu adeziv.

Notă: Betonul cu sulfat de calciu trebuie pretratat mecanic și aspirat conform instrucțiunilor producătorului sau conform normelor relevante.

Textul cu caractere aldine este recomandat ca primă alegere.

Calculat aproximativ 1 kg adeziv / m2 ± 200 g în funcție de pardoseală.

Această diagramă include informații în cazul în care este nevoie de grund. Este necesar să se îndepărteze întotdeauna substratul de praf.

| DESCRIERE | ADEZIV D TARKETT | ADEZIV S TARKETT | GRUND MS TARKETT |
| --- | --- | --- | --- |
| SAP Mtrl.no | 8790102 | 8790107 | 8790108 |
| Beton nou, conform normelor | X | X |  |
| Beton vechi cu reziduuri moi de adeziv, suprafață moale |  | X1 | 1 x (100-150g/m2) |
| Beton vechi și reziduuri de adeziv vechi |  | X1 | 1 x (100-150g/m2) |
| Beton vechi cu reziduuri adezive ferme, suprafață fermă |  | X1 | 1 x (100-150g/m2) |
| Beton de ciment cu umiditate ridicată, până la 95% RH (6 CM%) |  | X2 | 2 x (100-150g/strat/m2) Barieră de umezeală |
| Încălzire în pardoseală |  | X2 | 2 x (100-150g/strat/m2) |
| Încălzire prin pardoseală cu umiditate ridicată, până la 85% RF (3 CM%) |  | X1 |  |
| Podea veche de lemn | X | X3 |  |
| PAL conform normelor, fără praf | X | X |  |
| PAL vechi cu reziduuri adezive moi / ferme |  | X1 | 1 x (100-150g/m2) |
| Plăci ceramice |  | X3 |  |

X1 = Deasupra primului strat de Grund MS.		CM = umiditate beton

X2 = Deasupra celui de-al doilea strat de Grund MS.	RH = umiditatea relative a aerului

X3 = Direct după îndepărtarea straturilor vechi.

| Încălzire în pardoseală Sistemul de încălzire trebuie să fie proiectat astfel încât să asigure căldură uniformă pe toată suprafața podelei și să nu depășească niciodată 27 ° C în nicio parte a pardoselii. Se aplică, de asemenea, sub covoare, dulapuri etc. Acest lucru necesită un sistem electric de auto-limitare sau a unui sistem de încălzire prin pardoseală pe bază de apă. O membrană rezistentă la umezeală trebuie întotdeauna așezată dacă există încălzire prin pardoseală (vezi Membrana rezistentă la umezeală). Când căldura trece prin parchetul din lemn, acesta se usucă mai mult decât de obicei, provocând eventual apariția unor mici fante în timpul perioadei de încălzire. Plăcile trebuie așezate perpendicular pe dispozitive. Dacă încălzirea prin pardoseală a fost oprită în timpul instalării, aceasta trebuie pornită încet și treptat. Fagul, arțarul și cele tip coș se deplasează mai mult decât alte tipuri de lemn și nu sunt recomandate pentru utilizarea cu încălzire prin pardoseală. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile generale pentru încălzirea prin pardoseală. Publicat de Asociația Suedeză pentru Comerț cu Parchet. Strat protector După instalare și orice tratament post-instalare, parchetul din lemn ar trebui să fie acoperit pentru protecție dacă există riscul ca oamenii să meargă pe jos și să murdărească parchetul înainte de a fi gata de utilizare normală. Învelișul de protecție trebuie să poată permite pătrunderea umezelii și nu trebuie să decoloreze suprafața finisată a podelei. | Banda nu trebuie lipită direct pe parchetul din lemn. Material defect Toate piesele acestui parchet din lemn au fost verificate în mod constant pe tot parcursul procesului de producție. Suprafața parchetului a fost supusă unor verificări speciale și a controlului calității în conformitate cu specificațiile noastre. Dacă descoperiți o placă care nu se potrivește cu celelalte plăci, vă rugăm să nu o instalați. Vom fi răspunzători numai pentru costul plăcii defecte. După inspecție, vom înlocui materialul defect. Să se rețină faptul că, în cazul în care placa instalată este defectă, Tarkett nu poate fi tras la răspundere pentru rezultatul final. Mentenanță Vezi instrucțiunile separate (disponibile la www.tarkett.com). |
| --- | --- |

2 - FIXARE

| Înainte de instalarea primului rând, partea de profil cu canal de fixare care rămâne în exterior trebuie tăiată. Se măsoară încăperea. Dacă ultimul rând de plăci va fi mai îngust de 5 cm sau dacă peretele nu este drept, rândul de plăci trebuie tăiat pe lungime. | Se măsoară primul rând de plăci așezându-le fără adeziv. | La sfârșitul rândului, se întoarce ultima placă astfel încât aceasta să fie canal pe canal. Se impinge capătul scurt strâns spre perete. Cu un pix, se marchează să se taie 8-10 mm de la capătul plăcii anterioare, pentru a facilita introducerea plăcii la locul său. |
| --- | --- | --- |
| Se taie placa la lungime potrivită cu un ferăstrău manual (din partea de sus a plăcii) sau cu un ferăstrău circular (din partea inferioară). | Luați rândul de plăci pe care l-ați așezat. Întindeți adezivul pe pardoseală, unde se va întinde întregul rând de plăci. Așezați scândurile una câte una și fixați-le de perete. | Repetați punctele 2-4, luați și întindeți adezivul. Începeți al doilea rând de la restul plăcii tăiate din primul rând. Așezați placa în canal și apăsați în jos. |
| A doua placă, al doilea rând: se plasează ușor placa și se prinde la capătul scurt al plăcii anterioare. Se continuă în același mod cu următoarea placă până când întregul rând este așezat | Reveniți de-a lungul rândului de plăci, apăsându-le în jos pe podea (în adeziv). Continuați ca la punctele 6-8. | Ultimul rând: Când ajungeți la ultimul rând, este posibil ca plăcile să nu se potrivească în funcție de lățime. În acest caz, așezați placa finală cu limba orientată către perete, deasupra și de la margine la margine la ultima placă. Așezați o bucată de rezervă deasupra, după ce s-a tăiat 5 mm de profil și s-a măsurat spațiul punând bucata de placă de-a lungul peretelui. Se marchează cu un creion de unde să se taie placa finală. Dacă rândul final de plăci nju a fost tăiat, limba trebuie tăiată cu ferăstrăul pentru a lăsa un spațiu de expansiune. |
| Dacă nu este spațiu pentru a uni ultima placă, aceasta poate fi glisată în lateral. Pentru a a face acest lucru, limba plăcii din rândul anterior trebuie egalizată. Utilizați o unealtă, cum ar fi un ferăstrău sau o daltă, pentru a tăia partea de limbă care se ridică ca o umflătură de-a lungul vârfului marginii exterioare. | Ramele ușilor pot fi îndepărtate și ridicate, dar de obicei este mai ușor să le desprindeți. Utilizați o placă liberă ca șablon de înălțime și tăiați cadrul cu un ferăstrău cu dinți fini. Împingeți parchetul sub cadru. Vezi, de asemenea, punctul 10. | Întindeți adezivul, așezați ultimul rând de plăci și așezați-le în poziție folosind sistemul de fixare și apăsați în jos. |

ULTRALOC / T&G

| Măsurați primul rând de plăci așezându-le fără adeziv. | La sfârșitul rândului, întoarceți ultima placă astfel încât să se întindă de la o limbă la alta. Împingeți capătul scurt lipit de perete. | Cu un creion, marcați unde trebuie să tăiați 8 -10 mm de la capătul plăcii anterioare, pentru a facilita punerea plăcii în poziție. |
| --- | --- | --- |
| Tăiați placa la lungimea potrivită cu un ferăstrău manual (din partea superioară a plăcii) sau un ferăstrău circular (din partea inferioară). | Luați rândul de plăci pe care l-ați așezat. Întindeți adezivul pe pardoseală, unde se află întregul rând de plăci. Așezați scândurile una câte una și fixați-le de perete. | Repetați punctele 1-5, începând de la restul plăcilor tăiate din rândul anterior. |
| Utilizați întotdeauna blocul de fixare Tarkett, niciodată o bucată de placă, pentru a uni plăcile împreună. | Dacă partea lungă a plăcii întâlnește o țeavă: faceți o gaură cu un diametru de aprox. 10 mm mai mare decât diametrul țevii. Măsurați cât de departe de capătul plăcii trebuie să fie făcută gaura... | … și cât de departe de marginea plăcii trebuie să fie gaura. |
| Găuriți cu burghiul potrivit dimensiunii țevilor, cel mai apropiat de perete. Tăiați la un unghi așa cum se arată în imagine. Dacă gaura se află de-a lungul capătului scurt al plăcii, tăiați placa la un unghi de 90° drept prin gaură. Întindeți adeziv și așezați placa în loc, acoperiți cu gulere pentru țevi. | Ultimul rând de plăci trebuie de obicei tăiate pe lungimea lor. Cu limba lângă perete, așezați placa finală exact deasupra ultimei plăci. Așezați o bucată de placă deasupra și măsurați spațiul dintre bucata de placă de-a lungul peretelui și marcând cu un creion unde trebuie să tăiați ultima placă. | Întindeți adezivul, așezați ultimul rând de plăci și așezați-le în poziție cu ajutorul dispozitivului de fixare. |

# Text boxes

Instalare prin lipire

Instrucțiuni de instalare

PARCHET DIN LEMN